## Slide 1
TECHNICAL BRIEFING · TR-2026-002
펄스 히팅 기술 비교 분석
리튬이온전지 vs 전고체전지
기술적 개념 · 성숙도 · 공통점과 차이점
논문 · 특허 · 업체 발표 기반 조사분석 | 2026. 09. 18.
Notes: 리튬이온전지와 전고체전지의 펄스 히팅은 이름은 같지만 목적·구동방식·주파수 대역·제약조건이 모두 다른 기술이다. 이 발표는 두 기술을 분리해 설명하고 성숙도 격차를 정량적으로 제시한다.

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
한 장 요약 — 같은 이름, 다른 기술
0.1 Hz ~ 1 kHz
리튬이온 펄스 주파수 대역
0.1 ~ 7 MHz
전고체 UHFSH 주파수 대역
TRL 9 vs TRL 3
기술 성숙도 격차
1
가열의 목적이 다르다
리튬이온은 영하에서 충전을 가능하게 하려고 데운다. 전고체는 상온에서도 쓸 수 없어서 작동온도(60~80 °C)까지 데운다.
2
구동 방식이 다르다
리튬이온은 전류 구동(P = I²·ReZ), 전고체는 전압 구동(P = V²·ReZ/|Z|²). 이 차이가 최적 주파수를 5~6 자릿수 갈라놓는다.
3
제약 조건이 다르다
리튬이온의 벽은 리튬 석출(음극 전위). 전고체의 벽은 전해질 전압 안정 윈도우와 셀 인덕턴스다.
4
성숙도 격차가 크다
리튬이온은 이미 양산(CATL 3세대 선싱, BYD). 전고체는 대칭셀 개념실증 단계이며 팩 성능은 전부 시뮬레이션 값이다.
2
Notes: 핵심은 '같은 펄스 히팅이라는 이름 아래 사실상 다른 기술'이라는 점. 목적·구동방식·제약·성숙도 네 축에서 모두 다르다.

## Slide 3
CONTENTS
목차
PART 1
리튬이온전지 펄스 히팅
저온 문제 정의와 발열 원리
주파수 상충과 리튬 석출 제약
회로 토폴로지 5종 · 성능 벤치마크
특허 동향 · 업계 적용 · 성숙도
p. 5 – 13
PART 2
전고체전지 펄스 히팅
상온에서도 가열이 필요한 이유
UHFSH 개념 (Joule 2025, LBNL)
주파수 비단조성과 최적점
실측과 시뮬레이션의 구분 · 성숙도
p. 15 – 20
PART 3
비교 분석 및 시사점
공통점 5가지
차이점 종합 비교표
차이의 물리적 근원
성숙도 로드맵 · 제언
p. 21 – 26
3

## Slide 4
PART 1
리튬이온전지 펄스 히팅
영하 환경에서 충전을 가능하게 만드는 기술 — 이미 양산 단계

## Slide 5
PART 1 · 문제 정의
저온에서 무엇이 막히는가
근본 원인 — 전하이동 저항의 비대칭적 증가
R_ct ∝ exp(E_a / RT), E_a ≈ 50 ~ 70 kJ/mol
−20 °C에서 전하이동 저항은 상온 대비 한 자릿수 이상 증가하는 반면, 1 kHz 옴 저항 증가는 2~3배에 그친다. 이 비대칭이 펄스 히팅 설계의 출발점이다.
가용 용량 저하
−20 °C에서 상온 대비 20~40 % 손실
출력 제한
내부저항 5~10배 증가 → 주행 성능 저하
충전 금지 구간
0~5 °C에서 0.1C 수준으로 제한, 0 °C 이하 사실상 충전 불가
리튬 석출 위험
저온 충전 시 음극 전위가 0 V(vs Li/Li⁺) 이하로 하강
문제의 본질 — “충전 전에 얼마나 빨리 데울 수 있는가”
외부 가열(PTC·액랭·공랭)은 케이스 → 젤리롤로 열이 전도되어야 한다. 젤리롤 적층 방향 열전도도는 약 0.9 W/(m·K)로, 표면 온도가 목표에 도달해도 충전 가능 여부를 좌우하는 음극 계면은 여전히 차갑다. 펄스 히팅은 전극 계면 전체에서 동시에 발열하므로 이 지연을 우회한다.
출처: Int. J. Heat and Mass Transfer 135 (2019); BMS 저온 충전 제한 관행
5

## Slide 6
PART 1 · 원리
전류 구동 줄열 — 리튬이온 펄스 히팅
발열량 지배식
Q = Σ I ²n,rms · Re{ Z ( n f₀ , T, SOC ) }
전류 진폭이 지배 변수 — 발열은 I 의 제곱에 비례한다. 셀에 흘릴 수 있는 전류(C-rate)가 곧 승온율을 결정한다.
단열 승온율
dT/dt = I ²rms · Re{Z} / ( m · c_p )
Re{Z}는 온도가 오르면 감소 → 승온율이 스스로 체감한다. 폭주적 가열이 구조적으로 어려운 자기 안정화(self-limiting) 특성.
수치 예제 — 50 Ah 각형 LFP 셀 (m = 1.4 kg, c_p = 1,100 J/kg·K)
4C = 200 A
인가 전류
5 mΩ
−20 °C Re{Z} @1 Hz (가정)
200 W
셀 발열량
7.8 °C/min
단열 승온율
154 s
−20 → 0 °C 소요
차수 추정(order-of-magnitude). 실제 설계는 대상 셀의 실측 EIS 데이터로 재수행 필요
6
Notes: 핵심 포인트: 리튬이온은 '전류원' 구동이다. 전류를 정해놓고 임피던스의 실수부에서 발열을 얻는다. 뒤에 나올 전고체의 전압 구동과 대비된다.

## Slide 7
PART 1 · 설계 제약
주파수 상충 — 발열량과 안전 마진은 반대로 움직인다
Chart: 주파수에 따른 발열량과 석출 위험 (개념도)
| 0.01 Hz | 0.1 Hz | 1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz
발열량 (Re Z, 상대값) | 100 | 85 | 60 | 35 | 20 | 12 | 10
리튬 석출 위험도 (상대값) | 100 | 92 | 66 | 34 | 14 | 5 | 2
저주파 f < f_ct (0.01 ~ 1 Hz)
패러데이 반응이 실제로 진행 → 발열 크지만 석출 위험 최대. 반드시 양방향 펄스로 분극을 상쇄해야 한다.
절충 대역 f ≈ f_ct (1 ~ 100 Hz)
대부분의 양방향 펄스(BPC) 연구가 위치하는 구간. 듀티비·진폭비로 마진을 확보한다.
고주파 f ≫ f_ct (100 Hz ~ kHz)
전기이중층이 전류를 분류 → 석출 위험 낮음. 대신 Re{Z}가 작아 3~5C 대진폭이 필요하다.
f_ct = 1 / (2π·R_ct·C_dl) → −20 °C에서 0.1 ~ 10 Hz 대역으로 하강
개념도 — 실측 데이터가 아니며 셀 화학·온도·SOC에 따라 형상이 달라짐
7

## Slide 8
PART 1 · 파형
파형 3종 — 단방향 · 양방향 · 교류
단방향 펄스
Unidirectional
장점
구현이 가장 단순
방전 펄스만 사용
한계
SOC 소모가 큼
전압 하한 도달 빠름
분극 누적 → 열화
보조적 용도
양방향 펄스
Bidirectional (BPC)
장점
순 전하이동 상쇄 → SOC 소모 최소
가역열이 한 주기에 상쇄
듀티비로 분극 균형 제어
한계
양방향 전력변환 필요
연구·양산 주류
교류 (AC)
Sinusoidal
장점
고조파 없음 → 발열 예측 정확
고주파화 용이 → 석출 위험 ↓
한계
정현파 생성 부담
대진폭 필요
고주파 전략
양방향 펄스는 가역열(엔트로피 항)이 한 주기 평균에서 상쇄되어, 비가역열만 누적시키는 효율적 발열 방식
8

## Slide 9
PART 1 · 구현
회로 토폴로지 5종
A
외부 전원 기반
충전기가 펄스 공급. 부품 추가·SOC 소모 없음. 단 커넥터 연결 시에만 사용 가능.
성숙도 중
B
팩 분할 + DC/DC
팩을 두 그룹으로 나눠 양방향 DC/DC로 에너지 왕복. 제어 자유도 최대, 고전류 DC/DC 비용 부담.
성숙도 하
C
모터·인버터 재구성
모터 중성점을 팩 중점에 연결, 권선을 인덕터로 활용. 추가 부품 사실상 없음. BYD 채택.
양산 주류
D
스위치드 커패시터 / LC 공진
공진 경로로 고주파 대전류 순환. 컴팩트하고 kHz 구현에 유리. 커패시터 정격이 제약.
성숙도 하
E
셀 내장형 (참고)
셀 내부 50 µm 니켈 포일 + 제3 단자. −20 °C → 0 °C 20초. 단 셀 구조 변경 필요.
펄스 아님
선정 권고
원가 민감 / 기존 플랫폼 → (C)
고제어자유도 요구 → (B)
소형 팩·ESS 모듈 → (D)
출처: Energy Reports (2020); J. Energy Storage (2021, 2023); CN116454472A; Sustainability (2026)
9

## Slide 10
PART 1 · 성능
문헌 벤치마크 — 승온율 비교
Chart: 
| 공랭 (외부) | PTC 접촉 (외부) | 액랭+HV히터 (외부) | 양방향 펄스 −15 °C | 고주파 AC 833 Hz | 온도 적응형 자가발열 | 고속 자가예열 시스템
승온율 (°C/min) | 0.4 | 1.5 | 4.5 | 6.38 | 4.1 | 6.2 | 17.14
3 ~ 7 °C/min
팩 레벨에서 현실적인 설계 목표. 17 °C/min급은 소형 셀·고단열 조건의 값이다.
승온 효율 ≈ 30 %
인출 에너지의 2/3 이상이 전력변환 손실·구조물 가열·방열로 소모된다. 팩 단열이 효율에 직결.
열화 데이터 부족
대부분 30~90 사이클에서 “유의한 열화 없음”. 차량 수명(수백~수천 회 예열)을 커버하지 못한다.
시험 조건(셀 화학·용량·단열·초기 SOC)이 문헌마다 달라 직접 비교는 불가 — 달성 범위의 참고치
10

## Slide 11
PART 1 · 지식재산
특허 동향 — BYD가 15년 앞서 자리를 잡았다
2010
BYD, 배터리 가열 회로 특허 출원
US9065293B2 (우선일 2010-12-23) — 변압기를 에너지 저장체로 쓰는 충·방전 교번 가열 회로. 관련 패밀리 다수(US20130134146A1, EP2469683A1).
2016
셀 내장형 자가발열 상용 연구
Penn State ACB — 니켈 포일 구조 (Nature, 2016). 펄스가 아닌 저항 발열이나 “내부 가열” 개념의 기준점.
2020~22
구동계 재활용 토폴로지 확산
US11290045 — 모터에 토크 ≈ 0을 유지하며 펄스 전류를 인가해 자가발열. 인버터·권선 재구성 계열이 급증.
2023~26
제어·안전 로직으로 경쟁 이동
CN116454472A — 전기구동 인버터 재구성 + LC 공진, 2단 열폭주 보호 로직 포함. CATL 계열 가열 회로·BMS 특허 다수 등재.
실무 시사점
모터·인버터 재구성 계열은 BYD·CATL 특허가 밀집한 영역이다. 개발 착수 전 FTO(Freedom-to-Operate) 조사가 선행되어야 하며, 회피 설계 여지는 회로 구성보다 제어·보호 로직 쪽에 남아 있을 가능성이 높다.
출처: Google Patents / USPTO 공개공보 — 본 조사는 개괄이며 정식 FTO 조사를 대체하지 않음
11

## Slide 12
PART 1 · 업계 적용
양산 적용 현황
CATL
3세대 선싱 LFP (2026.04 Tech Day)
−30 °C에서 9분 내 98 % 충전
펄스 자가발열 + 셀 내부저항 0.25 mΩ
1,000 급속충전 사이클 후 SOH 90 %+
해석
셀 저항을 낮춰 필요 승온폭 자체를 줄이고, 남은 격차만 펄스로 메우는 통합 설계
BYD
구동계 기반 고주파 펄스 승온
모터·인버터를 펄스 발생기로 재활용
별도 히터 없이 저원가 구현
2010년부터 축적된 가열 회로 특허군
해석
부품 추가 최소화 전략. NVH·EMI를 제어로 해결한 것이 진입장벽
현대차그룹
배터리 컨디셔닝 모드
내비 목적지 연동 사전 예열
별도 배터리 히터로 냉각수 가열
전기적 자가발열 미적용
해석
예측 제어 소프트웨어 역량은 확보. 가열 하드웨어는 외부 가열 방식에 머물러 있음
출처: CarNewsChina·Electrek (2026.04); BYD 특허군 및 기술 해설; 현대자동차그룹 공식 기술 자료
12

## Slide 13
PART 1 · 성숙도
리튬이온 펄스 히팅 — TRL 9
TRL 9
실제 운용 환경에서 검증된 시스템 — 양산 적용
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2010년 특허 출원 → 2026년 −30 °C 9분 충전 양산 제품까지 15년이 소요되었다.
양산 제품
CATL 3세대 선싱, BYD 구동계 승온
특허 성숙
BYD 2010년 우선일, 패밀리 다수 등록
문헌 축적
2019년 이후 실험·모델링 논문 다수, 재현성 확보
표준 공백
펄스 자가발열을 직접 규정하는 표준은 아직 없음
남은 과제 — 양산 기술이지만 완결되지 않았다
장기 열화 검증 — 문헌은 30~90 사이클, 차량 수명 등가 데이터 부재
팩 스케일 불균일 — 셀 간 임피던스 편차가 온도 편차로 증폭
NVH·EMI — 모터·인버터 재구성 방식의 실용상 최대 장벽
13

## Slide 14
PART 2
전고체전지 펄스 히팅
상온에서도 쓸 수 없는 전지를 작동온도까지 끌어올리는 기술 — 개념 실증 단계

## Slide 15
PART 2 · 문제 정의
전고체는 왜 상온에서도 가열이 필요한가
문제의 층위가 다르다
리튬이온은 영하에서만 문제가 된다. 전고체는 상온(25 °C)에서 이미 이온 수송이 느려 방전 에너지밀도가 크게 떨어지고, 차량 시동조차 어려울 수 있다.
상온 이온전도도 — 전해질 계열별
황화물계 (Li₆PS₅Cl 등)
~10⁻² S/cm
상온 구동 가능 — 가열 의존도 낮음
산화물계 (LLZO, LATP)
10⁻⁴ ~ 10⁻³ S/cm
황화물 대비 1~2 자릿수 낮음
산화물계 (LAGP)
~10⁻⁴ S/cm
UHFSH 실증에 사용된 전해질
고분자계 (PEO 등)
상온에서 매우 낮음
50~80 °C 유지가 사실상 전제
온도를 50 °C 올렸을 때의 효과
고분자 전해질 이온전도도
1 ~ 2 자릿수 상승
LLZO · LAGP 이온전도도
약 5배 상승 → 액체 전해질 상온 수준
전극/전해질 계면 저항
약 1 자릿수 감소
방전 에너지밀도 (25 °C 기준)
2배 이상 확보
출처: Zhang et al., Joule 9(7), 2025; PatSnap 전해질 비교 (2026); ACS Nano (2023)
15

## Slide 16
PART 2 · 현실 확인
이미 상용 전고체는 “가열을 전제”로 운용된다
Blue Solutions (Bolloré) LMP®
리튬 메탈 폴리머 전고체 — Bluebus, Mercedes eCitaro 등 상용 버스에 실제 운용 중
50 ~ 80 °C
내부 작동 온도 — 외부 기온과 무관하게 유지
저온에서 미충전 방치 시, 사용 전 내부 작동온도 도달까지 대기 필요
외부에 부착된 가열 소자로 승온 — 즉 “외부 가열” 방식
−20 ~ +60 °C 외기에서 별도 공조 없이 운용 가능
이것이 의미하는 것
전고체에서 “가열”은 저온 대응 옵션이 아니라 상시 운용 조건이다. 따라서 가열 수단의 효율·속도·에너지 소모가 리튬이온보다 훨씬 직접적으로 시스템 성능을 좌우한다.
그런데 외부 가열은 전고체에 부적합하다
팩 열질량이 커서 승온 램프율이 매우 느림
대류 가열 시스템 자체의 부피·중량 부담
셀 내장 히터(니켈 포일)는 침습적 — 제조 공정 변경과 안전성 부담
출처: BlueSolutions / BlueBus 공식 사양; electrive (2021); Joule 9(7), 2025 서론
16

## Slide 17
PART 2 · 핵심 개념
UHFSH — 초고주파 자가발열 (Joule 2025, LBNL)
발열량 지배식 — 전압 구동
P = V ² · Z_Re / | Z | ²
정전압 여기이므로 발열은 어드미턴스 실수부에 비례한다. |Z|가 작아지면 오히려 발열이 커진다 — 리튬이온과 정반대의 주파수 선호가 생기는 이유.
메커니즘 — 반응 전류의 우회
i = i_rxn + i_inf
주파수가 올라가면 계면 전기이중층(커패시터)으로 흐르는 전류 i_inf 가 커지고 반응 전류 i_rxn 는 줄어든다. 즉 전지에 화학적 변화를 거의 주지 않으면서 발열만 얻는다.
전고체가 가열에 유리한 구조적 이유
15 ~ 20 %
Wh당 열질량이 리튬이온보다 작다
1.4 / 2.2
LLZTO / LAGP 열전도도 (W/m·K)
0.2
액체 전해질 열전도도 (W/m·K)
~100 °C
전고체의 안정 사이클 상한 (LIB는 ~60 °C)
출처: B. Zhang, D. Chalise, Y. Zeng, S. Kaur, C. Dames, R. S. Prasher, “Solid-state batteries enabled by ultra-high-frequency self-heating,” Joule 9(7), 2025
17
Notes: 이 슬라이드가 발표의 기술적 핵심. 리튬이온은 전류를 정하고 Re(Z)에서 발열을 얻는다. 전고체 UHFSH는 전압을 정하고 어드미턴스 실수부에서 발열을 얻는다. 수식의 형태가 다르기 때문에 최적 주파수가 반대 방향으로 간다.

## Slide 18
PART 2 · 설계 제약
왜 MHz인가 — 발열량이 비단조 곡선을 그린다
Chart: 주파수에 따른 발열 파워 (개념도)
| 10 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 0.1 MHz | 0.2 MHz | 1 MHz | 7 MHz
단위 전극 면적당 발열량 (상대값) | 3 | 10 | 45 | 92 | 100 | 70 | 30
1
저주파 구간 — 발열 부족
계면·전하수송 임피던스가 지배해 |Z|가 크다. 전압 구동에서는 전류 자체가 흐르지 못해 발열이 작다.
2
최적 구간 — 이중층이 저항을 단락
전기이중층이 전하이동 저항을 우회시켜 |Z|의 실수·허수부가 모두 감소 → 발열 급증. 팩 조건 최적점 약 0.2 MHz.
3
초고주파 구간 — 인덕턴스 지배
다층 구조의 인덕턴스가 커지며 |Z|가 다시 상승 → 발열 감소. 대용량 셀일수록 이 한계가 빨리 온다.
추가 제약: 전해질 전압 안정 윈도우 (LCO|Li 기준 4.35 ~ 2.35 V) → 여기 진폭 ±1 V로 제한
개념도 — Joule 9(7), 2025 Fig. 4b의 정성적 거동을 재현한 것이며 실측 수치 곡선이 아님
18

## Slide 19
PART 2 · 근거의 층위
실측과 시뮬레이션을 반드시 구분해야 한다
실측 (측정)
대칭 LAGP 셀 수준에서만 확인됨
셀 구성
LAGP 350 µm + Li 100 µm 양측, 12 mm 직경, 23.3 mAh
여기 조건
±2 V 정현파, 0.5 ~ 7 MHz 스윕, 에어로젤 단열, 350 kPa 가압
단층 셀 결과
2분간 ΔT = 0.45 → 0.8 °C (주파수 상승에 따라)
2층 적층 셀
2분간 최대 ΔT ≈ 1 °C
검증
COMSOL 전기-열 연성 모델과 잘 일치 (h만 피팅)
시뮬레이션 (예측)
발표에 인용되는 수치는 대부분 여기에 속한다
승온율
50 K/min (약 1 °C/s) — 리튬이온 AC 가열의 약 10배
팩 승온
62 kWh 팩, 25 µm 전해질 기준 1분 내 70 °C 이상
에너지 소모
104 kWh 팩 ΔT 40 °C 기준 전체 에너지의 3.4 %
최적 주파수
±1 V 구형파, 0.2 MHz (400 µm 전해질 모델)
성능 이득
25 °C 외기에서 방전 에너지 2배 이상
출처: Joule 9(7), 2025 — 실험은 대칭셀(전극 반응 없음) 기준이며, 실제 full-cell·팩 검증은 아직 보고되지 않음
19
Notes: 발표에서 가장 조심해야 할 슬라이드. '50 K/min, 1분 내 70도'는 모두 시뮬레이션 값이다. 실제 측정된 온도 상승은 2분에 약 1도 수준이다. 이 구분을 흐리면 기술 성숙도를 크게 과대평가하게 된다.

## Slide 20
PART 2 · 성숙도
전고체 펄스 히팅 — TRL 3
TRL 3
개념 실증 — 핵심 기능이 실험실에서 확인된 단계
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2024년 프리프린트 → 2025년 Joule 게재. 단일 연구그룹(UC Berkeley·LBNL)의 성과가 사실상 전부다.
Full-cell 미검증
실험은 대칭 Li|LAGP|Li 셀 — 실제 양극이 있는 전지에서는 미확인
팩 성능 = 시뮬레이션
50 K/min, 3.4 % 에너지 소모는 모두 모델 예측값
MHz급 전력 H/W 부재
수백 V·수백 A를 0.2 MHz로 구동하는 차량용 전력변환 장치가 존재하지 않음
열화·수명 데이터 없음
반복 UHF 여기가 계면·입계에 미치는 영향 미평가
그럼에도 주목해야 하는 이유
비침습 — 셀 재료·구조 변경 없이 적용 가능 (기존 제조 공정 유지)
전고체 상용화의 필수 조건인 “상온 시동” 문제를 직접 겨냥
전고체 양산 시점(2027~2030)과 개발 리드타임이 맞물린다
TRL 판정은 공개 문헌 근거에 기반한 본 조사의 평가임
20

## Slide 21
PART 3 · 비교 분석
공통점 — 같은 물리, 같은 설계 철학
01
내부 임피던스 줄열이라는 동일 원리
전지 자체를 저항체로 삼아 내부에서 발열시킨다. 외부 열원에서 케이스를 거쳐 전달하는 경로가 없다.
02
비침습(non-intrusive) 전략
셀의 재료·구조를 바꾸지 않는다. 니켈 포일 내장형과 달리 기존 제조 공정과 공급망을 그대로 쓴다.
03
교번 여기로 순 전하이동 억제
충·방전을 교번시켜 순 SOC 변화를 최소화한다. 손실분만 열로 남기는 것이 두 기술의 공통 설계 의도다.
04
EIS가 설계의 출발점
온도·SOC별 임피던스 스펙트럼에서 발열량을 계산하고 최적 주파수를 도출한다. 전기-열 연성 모델로 검증한다.
05
전압 한계가 최종 제약
형태는 다르지만 둘 다 “셀에 걸리는 전압을 넘기지 않는 범위”가 진폭의 상한을 결정한다.
06
에너지 소모는 수 % 수준
리튬이온 3~10 %, 전고체 3.4 % (예측). 외부 가열 대비 시스템 효율에서 유리하다.
21

## Slide 22
PART 3 · 비교 분석
차이점 종합 비교표
비교 항목
리튬이온전지 (LIB)
전고체전지 (SSB)
가열의 목적
영하에서 충전을 가능하게
상온에서 사용 가능한 성능 확보
출발 온도 / 목표
−30 ~ 0 °C → 0 ~ 15 °C
25 °C (상온) → 60 ~ 80 °C
구동 방식
전류 구동 (C-rate 지정)
전압 구동 (±1 ~ 2 V 지정)
발열 지배식
P = I ²·Re{Z}
P = V ²·Z_Re / |Z|²
주파수 대역
0.1 Hz ~ 1 kHz
10⁵ ~ 10⁶ Hz (0.2 MHz 최적)
주파수 특성
발열 ↔ 석출 상충 (단조 감소)
비단조 — 최적점 존재
1차 제약 조건
리튬 석출 (음극 전위 ≥ 0 V)
전해질 전압 윈도우 + 셀 인덕턴스
승온율
3 ~ 7 °C/min (실측, 팩)
50 K/min (시뮬) / 실측 ≈ 1 °C·2min⁻¹
에너지 소모
3 ~ 10 %
3.4 % (예측)
구현 하드웨어
인버터·모터 재구성, DC/DC (기존 부품)
MHz급 전력변환 — 차량용 미확립
기술 성숙도
TRL 9 — 양산 적용
TRL 3 — 대칭셀 개념 실증
리튬이온 수치는 다수 문헌의 실측 범위, 전고체 수치는 Joule 9(7), 2025 단일 연구의 실측 및 모델 예측값
22

## Slide 23
PART 3 · 해석
차이의 근원 — 전류를 정하는가, 전압을 정하는가
리튬이온 — 전류 구동
P = I ² · Re{Z}
Re{Z}는 주파수가 오르면 단조 감소 → 저주파일수록 발열이 크다
그런데 저주파는 패러데이 반응을 실제로 일으켜 리튬 석출을 부른다
결과: 발열과 안전이 정면으로 상충 → 제약 최적화 문제가 된다
전고체 — 전압 구동
P = V ² · Z_Re / |Z| ²
주파수가 오르면 |Z|가 더 빠르게 감소 → 발열이 오히려 커진다
동시에 고주파는 반응 전류를 억제 → 화학적 손상이 줄어든다
결과: 발열과 안전이 같은 방향 → 상충이 없다. 한계는 인덕턴스뿐
한 줄 결론
두 기술은 “펄스로 전지를 데운다”는 표현만 같을 뿐, 구동 방식이 달라 최적 주파수가 5~6 자릿수 떨어져 있다. 리튬이온의 설계는 석출을 피하는 타협이고, 전고체의 설계는 인덕턴스 한계 직전까지 주파수를 올리는 최적화다. 두 기술의 제어기·전력변환 장치는 서로 호환되지 않는다.
23
Notes: 질문이 나올 만한 지점: '그럼 리튬이온도 MHz로 올리면 되지 않나?' → 리튬이온은 전류 구동이고 Re(Z)가 옴 저항으로 수렴해 발열이 사라진다. 전고체는 전압 구동이라 |Z| 감소가 발열 증가로 이어진다. 구동 방식이 다르기 때문에 같은 처방이 통하지 않는다.

## Slide 24
PART 3 · 성숙도
성숙도 격차와 개발 리드타임
리튬이온 펄스 히팅
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TRL 9
2010 특허 → 2016 개념 실증 → 2020 토폴로지 확산 → 2026 양산 (−30 °C 9분 충전)
전고체 펄스 히팅
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TRL 3
2024 프리프린트 → 2025 Joule 게재 (대칭셀 실증) → full-cell·팩 검증 미착수
2027
전고체 양산 개시 목표
삼성SDI 2027년 하반기 양산 목표, 토요타 2027~2028년 투입 예정
2027~28
가열 요구사항이 표면화
실차 저온·상온 성능 검증 과정에서 열관리가 병목으로 부상할 가능성
2029~30
UHFSH 적용 판단 시점
MHz 전력변환 하드웨어 확보 여부가 채택을 좌우
양산 시점은 각 사 공개 발표 기준이며 변동 가능. UHFSH 적용 시점은 본 조사의 추정
24

## Slide 25
CONCLUSION
시사점 및 제언
단기
리튬이온 펄스 히팅은 지금 착수할 기술이다
TRL 9. 경쟁사는 이미 양산 중이고 우리는 외부 가열에 머물러 있다. 셀 특성화(3전극 EIS) → 제약 최적화 모델 → 가속 열화 시험 순으로 즉시 시작한다. FTO 조사 병행 필수.
중기
전고체 열관리는 “설계 요구사항”으로 미리 정의한다
전고체는 가열이 상시 운용 조건이다. 셀 개발과 열관리 설계를 분리하지 말고, 양산 목표(2027~)에 맞춰 가열 방식 선택지를 지금 열어둔다.
장기
UHFSH는 “주시”하되 투자 판단은 유보한다
단일 연구그룹의 대칭셀 결과이며 팩 수치는 전부 시뮬레이션이다. 결정적 병목은 전지가 아니라 MHz급 차량용 전력변환 하드웨어다. 이 분야의 진전을 트리거로 삼는다.
가장 큰 오독 위험: 전고체 UHFSH의 “50 K/min, 에너지 3.4 %”를 검증된 성능으로 인용하는 것. 실측된 온도 상승은 2분에 약 1 °C 수준이다.

## Slide 26
REFERENCES
참고문헌
핵심 논문
B. Zhang, D. Chalise, Y. Zeng, S. Kaur, C. Dames, R. S. Prasher, “Solid-state batteries enabled by ultra-high-frequency self-heating,” Joule 9(7), 2025. doi:10.1016/j.joule.2025.101973
“Experimental study on pulse self-heating of lithium-ion battery at low temperature,” Int. J. Heat and Mass Transfer 135, 696 (2019)
“Experimental study on self-heating strategy of lithium-ion battery at low temperatures based on bidirectional pulse current,” Applied Energy (2024)
“High-Frequency AC Heating Strategy of EV Power Battery Pack in Low-Temperature Environment,” ACS Omega (2024)
“A Health-Aware AC Heating Strategy With Lithium Plating Criterion for Batteries at Low Temperatures,” IEEE (2023)
C.-Y. Wang et al., “Lithium-ion battery structure that self-heats at low temperatures,” Nature (2016)
특허
US9065293B2 — Battery heating circuits and methods using transformers (BYD, 우선일 2010-12-23)
US11290045 — Devices, systems, and methods for self-heating batteries (모터 무토크 펄스)
CN116454472A — 전기구동 인버터 재구성 기반 배터리 자가발열 시스템
US20130134146A1 / EP2469683A1 — BYD 가열 회로 패밀리
업체 발표 · 산업 자료
CATL 3세대 선싱 LFP 발표 (2026.04 Tech Day) — CarNewsChina, Electrek
BlueSolutions / BlueBus LMP® 공식 사양 (작동온도 50~80 °C)
현대자동차그룹 배터리 승온·컨디셔닝 기술 공식 자료
삼성SDI 전고체 2027년 양산 목표 (Korea JoongAng Daily, 2026)
PatSnap, “Solid-state electrolytes 2026: oxide vs sulfide vs polymer”
본 자료의 정량 수치는 2026년 9월 기준 공개 문헌·특허·업체 발표에 근거하며, 시험 조건이 상이해 직접 비교는 유효하지 않음
26